       Si.bricolage la goulette
        tel 71.737.925

   Notice d'application béton ciré

Le béton ciré SI,BRICOLAGE est composé à base de farine de silice , oxide de fer, et oxyde titane
resine acrylique
(d’une granulométrie contrôlée jusqu’à 0,5 mm) qui une fois combiné avec la résine pour béton ciré permet la réalisation de revêtement de sol et de finition de haute résistance .
 Le béton ciré a les propriétés suivantes : excellente adhésion au support, résistance
supérieure aux chocs et l’abrasion, perméable à la vapeur d’eau, sans odeur, sans solvant
 ni émission nocive.
Le béton ciré est commercialisé en blanc, vous recevez la résine teinter dans la masse
selon nos palettes de 5000 couleurs
MISE EN OEUVRE
 Préparation des supports
Les supports et leur préparation seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur.
Supports homogènes en absorption, propres, secs, sains, durs et cohésifs.
Pour une exposition à l’eau, il est nécessaire d’avoir un support minéral hydraulique,
Les surfaces au sol doivent être sèche, propre et saine d’un niveau régulier car le béton
ciré sera effectué pour une épaisseur de quelques mm (2 à 3 mm).
Les surfaces trop irrégulières ou carrelées devront être imprimées avec notre sous couche
d’accroche puis ragréées avec notre ragréage qui constitue le support le plus adéquat.
Attendre le séchage complet du ragréage (1 jour / mm d’épaisseur) ,
L’application sur les surfaces trop lisses (plaques de plâtre imprimés, béton lisse, peintures
existantes) est possible en préparant le support avec une couche de fond granuleuse sous
couche d’accroche.

Application
Le béton ciré est appliqué généralement en 1 couche d’une épaisseur finale de 2 à 3 mm
 à l’aide d’un platoir.

sec à la main ou à la machine (ponceuse, mono brosse, etc.) avec un grain 80-100
pour une meilleure finition.
Protections (

Séchage
Le béton ciré est praticable avec précautions après quelques 24h. La dureté
à cœur, et donc la résistance optimale, n’est obtenue qu’après une trentaine de jours de
séchage.
Prendre quelques précautions pendant les premiers jours : mettre des tampons sous les pieds du
mobilier, attendre minimum 10 jours avant de remettre les tapis. Pendant les trois premières
semaines nettoyer si nécessaire avec un chiffon ou une serpillère légèrement humide, un balai
doux et l’aspirateur. Ensuite, pour l’entretien quotidien, utiliser les produits ménagers courants
en évitant les produits acides et trop alcalins.

Chaque pan de mur ou surface au sol doit être terminé dans la journée. Les reprises doivent se
situer aux arrêts naturels (angles, portes, etc.).
Protéger les parties voisines d’éventuelles projections sinon nettoyer tout de suite.
Précaution d’emploi
Produit non dangereux. Contient des matériaux alcalins. En cas de contact avec les yeux ou la peau laver abondamment à l’eau douce et consulter un spécialiste si les symptômes persistent. Conserver